此项参数不存在以下情况：

《政府采购法实施条例》第二十条：

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

是否使用试剂耗材：□是      □否

产地： □国产  □进口       国产同类设备生产企业类型：   □大型企业    □中型企业及以下

是否属于计量器具：□是，首次计量鉴定由供应商负责      □否

是否需要场地改造：□无     □需要改造内容：

申请科室负责人：

撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

鲤鱼山院区吊装设备及吊装井作业服务要求

- 施工准备：

- 需到现场核对图纸，确认吊装井的结构尺寸、配筋情况、管线预埋位置及原有防水做法。

- 吊装井口尺寸：约2.4米*3.7米，厚度约：50cm

- 测量放线：根据井口尺寸，向外扩宽20-30cm作为切割线（以保证搭接宽度），用粉笔画出清晰的切割边线。

- 配备切割设备：路面切割机、绳锯或水钻（用于钢筋混凝土）。

- 配备吊车设备：16吨以上随车吊。

- 破除设备：小型破碎机、风镐。

- 恢复材料：同标号混凝土、微膨胀混凝土、环氧树脂植筋胶、防水卷材（与原材质相容）、聚氨酯保温板、沥青混凝土。

- 吊装井拆除要求：

- 遵循“由上至下、由表及里、保护性拆除”的原则，损伤拆除范围之外的路面及其他设施，由施工方负责恢复。

- 沥青路面层拆除：使用路面切割机沿画线切割沥青面层，深度切透沥青层。采用小型风镐将沥青面层破除。

- 水泥稳定层/基层拆除：拆除沥青层下的水泥稳定碎石层或水泥垫层。采用风镐或小型破碎机分层破除。

- 钢筋混凝土结构层（含化学植筋位置预处理）：彻底拆除原有化学植筋，无法拆除的在根部进行切割。

- 保温层拆除：彻底拆除保温层，人工清理松散保温材料。

- 防水层拆除：人工将其彻底拆除。

- 钢板拆除：检查钢板吊环完好，清理钢板四周碎石及泥土，使用随车吊，将钢板及支撑柱完全从吊装井中吊出。

- 吊装井恢复要求：

- 遵循“逐层回填、分层压实、满粘防水、恢复结构”的原则。

- 基层清理与检查：彻底清理井口四周的浮灰、油污、积水。对原混凝土结构断面（切割面）进行凿毛处理，露出新鲜骨料。

- 化学植筋（恢复结构连接）：在原有井壁的混凝土结构上，按设计要求间距钻孔；使用气泵、毛刷反复清孔3次以上，达到无粉尘、干燥。注胶：注入专用的注射式植筋胶（如A级胶），从孔底向外灌注，保证胶体饱满。植筋：将钢筋（通常为螺纹钢）旋转插入孔底，胶体溢出。固化：保证胶体完全固化。

- 钢板安装：校正井口尺寸，安装橡胶减震垫圈，将钢盖板吊装就位，在浇筑混凝土前，确保钢板顶面与混凝土底面平齐。

- *防水层恢复：基层处理：涂抹基层处理剂。附加层：在井口四周阴阳角（转角处）先粘贴一道500mm宽的防水附加层。大面铺贴：铺设与原防水层同材质的卷材（如SBS改性沥青防水卷材或高分子卷材）。搭接处理：新防水层必须与旧防水层进行热熔/焊接搭接，搭接宽度不小于150mm。确保新旧防水层形成封闭的防水整体。保护层：防水层验收合格后，立即浇筑细石混凝土保护层。

- *防水层施工完成后，需做避水实验，时间≥24小时。

- 保温层恢复：待防水保护层干硬后，铺设新的保温板（XPS或EPS）。保温板应与旧保温层错缝搭接，缝隙用发泡胶填充密实。若设计有隔气层，需一并铺设。

- 水泥层（结构层/基层）恢复：模板支设：如果涉及现浇钢筋混凝土板，需支设吊模，模板与四周结构顶紧。钢筋绑扎：将植筋出来的钢筋与新增钢筋网片绑扎。混凝土浇筑：浇筑比原标号高一级的微膨胀混凝土。振捣与收面：必须振捣密实，表面拉毛或压光（根据基层要求）。养护时间至少7天。

- 沥青路面恢复：基层处理：在恢复的混凝土层上喷洒透层油。摊铺：采用沥青人工摊铺，分层铺设（粗粒式底层 + 细粒式面层）。碾压：使用小型压路机或平板夯进行碾压，压实度需达到市政道路标准。接缝处理：新老沥青路面接缝处应切齐并涂刷粘层油，保证接缝平顺，无跳车现象。

- 质量控制与注意事项：

- 防水层、植筋、混凝土浇筑等工序完成后，必须经医工科验收合格后，方可进行下一道工序。

- 务必确保新旧防水层搭接牢固，若原防水层老化严重，需扩大拆除范围，整体重做。

- 化学植筋在固化后，正式浇筑混凝土前，应按规范比例进行拉拔试验，确保承载力满足设计要求。

- 混凝土及防水层施工完毕后，需设置围挡，严禁车辆及重物碾压，确保达到设计强度（通常28天）或满足允许开放交通的条件。

- 吊装及施工安全要求：

- 吊车需将负一层的CT设备和骨密度设备及附属配件，安全从吊装口吊出装车，并运送至指定位置进行吊装卸货。

- 吊车需将另一台CT设备和骨密度设备及附属配件从指定位置吊装运送至鲤鱼山院区，从吊装口吊入卸货。

- 吊装时间受拆机时间影响，应提前沟通配备，不得以无车、限行等理由延长项目完成时间。

- 吊装及施工人员数量由施工方提供，保证整个过程的进度安全、高效。

- 吊装过程中若损伤设备及其他设施，需照价赔偿和恢复原样，并赔付医院相应损失。

- 吊装及施工过程中由施工方负责施工人员安全。

- 吊装及施工过程中遵守医院相关制度规定的要求。